| ΣΥΜΠΑΓΗ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | ΠΑΧΟΣ mm | kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΔΙΑΦΑΝO 2050X6100mm | 2mm | 2,4 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ 2050X6100mm | 2mm | 2,4 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΜΠΡΟΝΖΕ 2050X6100mm | 2mm | 2,4 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΔΙΑΦΑΝO 2050X6100mm | 3mm | 3,6 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ 2050X6100mm | 3mm | 3,6 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΜΠΡΟΝΖΕ 2050X6100mm | 3mm | 3,6 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΔΙΑΦΑΝO 2050X6100mm | 4mm | 4,8 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ 2050X6100mm | 4mm | 4,8 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΜΠΡΟΝΖΕ 2050X6100mm | 4mm | 4,8 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΔΙΑΦΑΝO 2050X6100mm | 5mm | 6,0 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ 2050X6100mm | 5mm | 6,0 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΜΠΡΟΝΖΕ 2050X6100mm | 5mm | 6,0 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΔΙΑΦΑΝO 2050X6100mm | 6mm | 7,2 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ 2050X6100mm | 6mm | 7,2 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΜΠΡΟΝΖΕ 2050X6100mm | 6mm | 7,2 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΔΙΑΦΑΝO 2050X6100mm | 8mm | 9,6 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ 2050X6100mm | 8mm | 9,6 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΜΠΡΟΝΖΕ 2050X6100mm | 8mm | 9,6 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΔΙΑΦΑΝO 2050X6100mm | 10mm | 12,0 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ 2050X6100mm | 10mm | 12,0 |
| POLICOMP ΣΥΜΠΑΓΕΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ UV ΜΠΡΟΝΖΕ 2050X6100mm | 10mm | 12,0 |